Расшифровка международных обозначений полимеров и сополимеров

A

ABA	Сополимер акрилонитрила, бутадиена и акрилата

ABS	Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-сополимер)

ACETAL	Полиформальдегид, сополимеры формальдегида

ACS	Сополимер акрилонитрила, хлорированного полиэтилена и стирола

A/EPDM/S

Сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена, диена и стирола

(сополимер акрилонитрила, СКЭПТ и стирола)

AES

Сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена, диена и стирола

(сополимер акрилонитрила, СКЭПТ и стирола)

A/MMA	Сополимер акрилонитрила и метилметакрилата

APAO	Аморфный поли-альфа-олефин

APET	Аморфный полиэтилентерефталат (сополимер)

AS	Сополимер акрилонитрила и стирола (САН)

ASA	Сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрила

ASR	Ударопрочный сополимер стирола (advanced styrene resine)

B

BUTYRATE	 Ацетобутират целлюлозы, ацетобутиратцеллюлозный этрол

C

CA	Ацетат целлюлозы, ацетилцеллюлозный этрол

CAB	Ацетобутират целлюлозы, ацетобутиратцеллюлозный этрол

CAP	Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол

CARBON	Материал, содержащий углеволокно (углепластик)

CE	1) Целлюлоза  2) Хлорированный полиэтилен

CF	Крезолформальдегидная смола

CN	Нитроцеллюлоза

COC	Циклоолефиновый сополимер

compounded TPO	Термопластичный полиолефиновый эластомер

CoPA	Сополиамид

COPOLYE	Сополиэфир

CP	Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол

CPE	Хлорированный полиэтилен

CPVC	Хлорированный поливинилхлорид

CR	Хлоропреновый каучук

Сrystal PS	Полистирол общего назначения (прозрачные неокрашенные марки)

c-TPO	Термопластичный полиолефиновый эластомер

CTPO	Термопластичный полиолефиновый эластомер

D

DAP	Полидиаллилфталат

E

EAA	Сополимер этилена и акриловой кислоты

EBA	Сополимер этилена и бутилакрилата

E/BA	1) Сополимер этилена и бутилакрилата;

E/BA	2) этиленблокамид

EBAC	Сополимер этилена и бутилакрилата

EC	Этилцеллюлоза

E/CTFE	Сополимер этилена и трифторхлорэтилена

ECTFE	Сополимер этилена и трифторхлорэтилена

E/EA	Сополимер этилена и этилакрилата

EEA	Сополимер этилена и этилакрилата

EMA	Сополимер этилена и метилакрилата

EMAA	Сополимер этилена и метакриловой кислоты

EMAC	Сополимер этилена и метилакрилата

EMI	ЭМИ-экранирующие материалы

EMMA	Сополимер этилена и метилметакриловой кислоты

EMPP	Полипропилен, модифицированный каучуком

EnBA	Сополимер этилена и бутилакрилата

EP	Эпоксидный полимер

EPDM	Тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ)

EPE	Вспенивающийся полиэтилен

EPP	Вспенивающийся полипропилен

EPS	Вспенивающийся полистирол

ESI	Этилен-стирольный интерполимер

E/TFE	Сополимер этилена и тетрафторэтилена

ETFE	Сополимер этилена и тетрафторэтилена

ETP	Термопласты инженерно-технического назначения, конструкционные термопласты

E/VA	Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ)

EVA	Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ)

EVAC	Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ)

E/VAL	Сополимер этилена и винилового спирта

EVAL	Сополимер этилена и винилового спирта

EVOH	Сополимер этилена и винилового спирта

F

FEP

Сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена,

фторопласт 4МБ

Fluorinated TPE	Фторопластовый термопластичный эластомер

FRP	Полимер, наполненный волокнистым наполнителем

FPVC	Пластифицированный поливинилхлорид

G

GPPS	Полистирол общего назначения

H

HDPE	Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления)

HIPP	Высокоизотактический полипропилен (гомополимер)

HIPS	Ударопрочный полистирол

HMW-HDPE	Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности

HMWHDPE	Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности

HMWPE	Высокомолекулярный полиэтилен

HMW-PE	Высокомолекулярный полиэтилен

HMW PVC	Высокомолекулярный поливинилхлорид

I

I	Иономер

In	Иономер

in-reactor TPO	"Реакторные" термопластичные полиолефиновые эластомеры

IONOMER	Иономер

IPS	Полистирол средней ударной прочности

IR	Изопреновый каучук

Interpolymer	Интерполимер

L

LCP	Жидкокристаллический полимер

LDPE	Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления)

LFRT	Термопластичный материал, наполненный длинным волокном (стекловокном и др.)

LLDPE	Линейный полиэтилен низкой плотности

LMDPE	Линейный полиэтилен средней плотности

LSR	Жидкий силиконовый каучук

M

M-ABS	Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола (прозрачный АБС)

MABS	Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола (прозрачный АБС)

MBS	Сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола

MDPE	Полиэтилен средней плотности

mEPDM	Металлоценовый тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ)

MF	Меламиноформальдегидная смола

MIPS	Полистирол средней ударной прочности

MPF	Меламинофенолформальдегидная смола

MPPE	Модифицированный полифениленэфир (полифениленоксид)

MPPO	Модифицированный полифениленоксид (полифениленэфир)

MS	Сополимер метилметакрилата и стирола

MXD6 	Полиамид MXD6

N

NBR	Нитрильный каучук

NYLON	Полиамид

O

o-TPE	Термопластичный полиолефиновый эластомер

o-TPV	Термопластичный вулканизат на основе полиолефинов

P

PA	Полиамид

PA 11	Полиамид 11

PA 12	Полиамид 12

PA 46	Полиамид 46

PA 4.6	Полиамид 46

PA 6	Полиамид 6

PA 6.10	Полиамид 610

PA 6-10	Полиамид 610

PA 6/10	Полиамид 610

PA 610	Полиамид 610

PA 6.12	Полиамид 612

PA 6-12	Полиамид 612

PA 6/12	Полиамид 612

PA 612	Полиамид 612

PA 6/66

1) Сополимер полиамида 6 и полиамида 66;

2) смесь полиамида 6 и полиамида 66

PA 6/6T	Полиамид 6/6T

PA 6-3	 Полиамид 6-3-T

PA 6-3-T	Полиамид 6-3-T

PA 63T	Полиамид 6-3-T

PA 6.6	Полиамид 66

PA 66	Полиамид 66

PA 66/6

1) Сополимер полиамида 66 и полиамида 6;

2) смесь полиамида 66 и полиамида 6

PA 66/610

1) Сополимер полиамида 66 и полиамида 610;

2) смесь полиамида 66 и полиамида 610

PA 66/6T	Сополимер полиамидов 66 и 6T (полифталамид)

PA 69	Полиамид 69

PA 6T	Полиамид 6T (полифталамид)

PA 6T/66	Сополимер полиамидов 6T и 66 (полифталамид)

PA 6T/XT	Сополимер полиамида 6T (полифталамид)

PA 9T	Полиамид 9T (полифталамид)

PAA	Полиариламид

PAEK	Полиариленэфиркетон

PAI	Полиамидимид

PA MXD6 	Полиамид MXD6

PAN	Полиакрилонитрил

PA NDT/INDT	Полиамид 6-3-Т

PA PACM 12	Полиамид PACM 12

PAR	Полиарилат

PAS	Полиарилсульфон

PASA	Полиамид полуароматический

PASU	Полиарилсульфон

PA transp.	Прозрачный полиамид

PA tsp	Прозрачный полиамид

PB	1) Полибутилен; 2) Поли-1-бутен

PBA	Полибутилакрилат

PBT	Полибутилентерефталат

PBTP	Полибутилентерефталат

PC	Поликарбонат

PC-HT	Высокотермостойкий поликарбонат

PCT	Полициклогександиметилентерефталат (термопластичный полиэфир PCT)

PCTA	Полициклогександиметилентерефталат-кислота (термопластичный сополиэфир PCTA)

PCTFE	Политрифторхлорэтилен

PCTG	Полициклогександиметилентерефталат-гликоль (термопластичный сополиэфир PCTG)

PDAP	Полидиаллилфталат

PE	Полиэтилен

PEBA	Полиэфирблокамид

PEBD	Полиэтилен низкой плотности (французское и испанское обозначение)

PEC	1. Полиэфиркарбонат

PEC	2. Хлорированный полиэтилен

PE-C	Хлорированный полиэтилен

PEEEK	Полиэфирэфирэфиркетон

PEEK	Полиэфирэфиркетон

PEEKEK	Полиэфирэфиркетонэфиркетон

PEEKK	Полиэфирэфиркетонкетон

PEEL	Термопластичный полиэфирный эластомер

PE-HD	Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления)

PE-HMW	Высокомолекулярный полиэтилен

PEI	Полиэфиримид

PEK	Полиэфиркетон

PEKEKK	Полиэфиркетонэфиркетонкетон

PEKK	Полиэфиркетонкетон

PE-LD	Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления)

PE-LLD	Линейный полиэтилен низкой плотности

PE-MD	Полиэтилен средней плотности

PEN	Полиэтиленнафталат

PES	Полиэфирсульфон

PESU	Полиэфирсульфон

PET	Полиэтилентерефталат

PETG	Полиэтилентерефталатгликоль

PETP	Полиэтилентерефталат

PE-UHMW	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен

PEX	Сшитый полиэтилен

PF	Фенолоформальдегидная смола

Phenolic	Фенолоформальдегидная смола

PI	Полиимид

PIB	Полиизобутен

PISU	Полиимидсульфон

PK	1) Поликетон алифатический;

PK	2) Поликетон (полиэфиркетон) ароматический

PLS	Полисульфон

PMMA	Полиметилметакрилат, сополимеры метилметакрилата

PMMI	Поли(n-метил)метакрилимид

PMP	Поли-4-метилпентен-1

PO	Полиолефин

POE	Полиолефиновый эластомер (полиолефиновый пластомер)

Polyester	Сложный полиэфир

Polyether	Простой полиэфир

POM	Полиформальдегид, полиоксиметилен, полиацеталь, сополимеры формальдегида

POP	Полиолефиновый пластомер

PP	Полипропилен

PPA	Полифталамид

PP block-copolymer	Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена

PP/Co	Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена

PP CO	Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена

PPCP	Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена

PPE	Полифениленэфир (полифениленоксид)

PP-EPDM	Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена

PP/EPDM	Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена

PPH

1) Блок-сополимер пропилена и этилена с очень высоким содержанием полиэтилена

2) полипропилен гомополимер

PP HO	Полипропилен гомополимер

PP homopolymer	Полипропилен гомополимер

PP impact copolymer	Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена

PPМ	Блок-сополимер пропилена и этилена с низким содержанием полиэтилена

PPO	Полифениленоксид (полифениленэфир)

PPOm	Модифицированный полифениленоксид (полифениленэфир)

PPOX	Полифениленоксид (полифениленэфир)

PPR	Блок-сополимер пропилена и этилена со средним содержанием полиэтилена

PP random copolymer	Полипропилен статистический сополимер, статистический сополимер пропилена и этилена

PPS	Полифениленсульфид

PPSO2	Полифениленсульфон

PPSU	Полифениленсульфон

PPU	Блок-сополимер пропилена и этилена с высоким содержанием полиэтилена

PROPIONATE	Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол

PS	Полистирол, полистирольные пластики

PSF	Полисульфон

PS-HI	Ударопрочный полистирол

PS-GP	Полистирол общего назначения

PS-I	Полистирол средней ударной прочности

PSO	Полисульфон

PSU	Полисульфон

PSUL	Полисульфон

PTES	Политиоэфирсульфон

PTFE	Политетрафторэтилен, фторопласт-4

PTT	Политриметилентерефталат

PTTP	Политриметилентерефталат

PU	Полиуретан

PUR	Полиуретан

PVB	Поливинилбутираль

PVC	Поливинилхлорид

PVCC	Хлорированный поливинилхлорид

PVC-C	Хлорированный поливинилхлорид

PVC elastomer	Виниловый термопластичный эластомер

PVC-P	Пластифицированный поливинилхлорид

PVC-U	Непластифицированный поливинилхлорид

PVDC	Поливинилиденхлорид

PVdC	Поливинилиденхлорид

PVF	Поливинилфторид

PVFМ	Поливинилформаль

R

reactor TPO	"Реакторный" термопластичный полиолефиновый эластомер

reactor-made TPO	"Реакторный" термопластичный полиолефиновый эластомер

RPVC	Непластифицированный поливинилхлорид

RTPO	"Реакторный" термопластичный полиолефиновый эластомер

R-TPO	"Реакторный" термопластичный полиолефиновый эластомер

RTPU	Жесткий термопластичный полиуретан

RxTPO	"Реакторный" термопластичный полиолефиновый эластомер

S

SAN	Сополимер стирола и акрилонитрила

SB	Блоксополимер стирола и бутадиена

S/B	Блоксополимер стирола и бутадиена

SBC	Термопластичный стирольный эластомер

SBR	Стирол-бутадиеновый каучук

S/B/S	Стирол-бутадиен-стирольный блок сополимер

SBS	Стирол-бутадиен-стирольный блоксополимер

SEBS	Стирол-этилен-бутилен-стирольный блоксополимер

S-E/B-S	Стирол-этилен-бутилен-стирольный блоксополимер

SEEPS	Стирол-этилен-этилен/пропилен-стирольный блоксополимер

Si	Силиконовый полимер

SI	1) Стирол-изопреновый блоксополимер; 2) Силиконовый полимер

SIS	Стирол-изопрен-стирольный блоксополимер

S/MA	Сополимер стирола и малеинового ангидрида

SMA	Сополимер стирола и малеинового ангидрида

SMMA	Сополимер стирола и метилметакрилата

SMS	Сополимер стирола и альфа-метилстирола

SPS	Синдиотактический полистирол

SRP	Самоупрочняющиеся полимеры

T

TE	Термопластичный эластомер, ТЭП

TECE	Термопластичный эластомер на основе хлорированного полиэтилена

TEO	Термопластичный полиолефиновый эластомер

TE (PE-C)	Термопластичный эластомер на основе хлорированного полиэтилена

terpolymer	Тройной сополимер

TES	Термопластичный стирольный эластомер

TPA	Термопластичный полиамидный эластомер

TPAE	Термопластичный полиамидный эластомер

TPE	Термопластичный эластомер

TPEL	Термопластичный эластомер

TPE-A	Термопластичный полиамидный эластомер

TPE-E	Термопластичный полиэфирный эластомер

TPE-O	Термопластичный полиолефиновый эластомер

TPE-S	Термопластичный стирольный эластомер

TPES	Термопластичный стирольный эластомер

TPE-U	Термопластичный полиуретан

TPE-V	Термопластичная резина (термопластичный вулканизат)

TPI	Термопластичный полиимид

TPO	Термопластичный полиолефиновый эластомер

TPR	Термопластичная резина (термопластичный вулканизат)

TPSiV	Термопластичный силиконовый вулканизат

TPU	Термопластичный полиуретан

TPUR	Термопластичный полиуретан

TP Urethane	Термопластичный полиуретан

TPV	Термопластичная резина (термопластичный вулканизат)

TPX	Поли-4-метилпентен-1

TR	Термопластичный эластомер, ТЭП

U

UF	Мочевиноформальдегтдная смола

UHMW-PE	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен

UHMW-HDPE	Ультравысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности

UHMWPE	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен

ULDPE	Полиэтилен сверхнизкой плотности

UP	Ненасыщенный полиэфир

u-PVC	Непластифицированный поливинилхлорид

U-PVC	Непластифицированный поливинилхлорид

UPVC	Непластифицированный поливинилхлорид

V

VHMWPE	Высокомолекулярный полиэтилен

VHMW-PE	Высокомолекулярный полиэтилен

vinyl TPE	Виниловый термопластичный эластомер

VLDPE	Полиэтилен очень низкой плотности

W

WPC	Полимеры с деревянным наполнителем, "литьевое дерево"

X

XLPE	Сшитый полиэтилен

XPS	Полистирол общего назначения (прозрачные неокрашенные марки)